|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **أنابيبEPS الـ UPVC** |  | **EPS UPVC CONDUITS** |
| جميع انابيب شركتنا مطابقة لمواصفات  JS585 ,BS6099,BSEN60086,ICE61386 |  | All EPS conduits comply with JS 585 and BS 6099 and BS EN 50086 and IEC 61386 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قياس وسط Standard Gauge** |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Wall thickness**  **سماكة الحائط** | **Diamter (mm)**  **القطر الخارجي (سلم)** | **Product code**  **رمز المنتج** | | 1.55 mm | 20 | EPS20M | | 1.80 mm | 25 | EPS25M | | 2.10 mm | 32 | EPS32M | | 2.30 mm | 40 | EPS40M | | 2.85 mm | 50 | EPS50M | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قياس ثقيلHeavy Gauge** |  | **قياس خفيفLight Gauge** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Wall thickness**  **سماكة الحائط** | **Diamter (mm)**  **القطر الخارجي (سلم)** | **Product code**  **رمز المنتج** | | 1.80 mm | 20 | EPS20H | | 1.95 mm | 25 | EPS25H | | 2.70 mm | 32 | EPS32H | | 2.80 mm | 40 | EPS40H | | 3.40 mm | 50 | EPS50H | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Wall thickness**  **سماكة الحائط** | **Diamter (mm)**  **القطر الخارجي (سلم)** | **Product code**  **رمز المنتج** | | 1.30 mm | 20 | EPS20L | | 1.45 mm | 25 | EPS25L | | 1.70 mm | 32 | EPS32L | | 2.10 mm | 40 | EPS40L | | 2.45 mm | 50 | EPS50L | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مواصفات BS 6099** |  | **BS 6099 Standards** |
| القياسات حسب BS 6099  جميع أنابيب EPS مطابقة لمعايير BS 6099 |  | BS 6099 conduit size specification  All EPS conduits are BS 6099 compliant |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimum Inside Diameter (mm)**  **أقل قطر داخلي مسموح به (ملم)** | | | **Outside**  **Diameter (mm)**  **القطر الخارجي (ملم)** |
| **Heavy Gauge ثقيل** | **Medium وسط** | **Light خفيف** |
| 15.8 | 16.9 | 17.4 | 20 |
| 20.6 | 21.4 | 22.1 | 25 |
| 26.6 | 27.8 | 28.6 | 32 |
| 34.4 | 35.4 | 35.8 | 40 |
| 43.2 | 44.3 | 45.1 | 50 |

TOLERANCE ON MEAN OUTSIDE DIAMETER FOR ABOVE SIZES 0.20

