|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **أنابيبEPS الـ UPVC** |  | **EPS UPVC CONDUITS** |
| جميع انابيب شركتنا مطابقة لمواصفات JS585 ,BS6099,BSEN60086,ICE61386 |  | All EPS conduits comply with JS 585 and BS 6099 and BS EN 50086 and IEC 61386 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قياس وسط Standard Gauge**  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wall thickness****سماكة الحائط** | **Diamter (mm)****القطر الخارجي (سلم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| 1.55 mm | 20 | EPS20M |
| 1.80 mm | 25 | EPS25M |
| 2.10 mm | 32 | EPS32M |
| 2.30 mm | 40 | EPS40M |
| 2.85 mm | 50 | EPS50M |

 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قياس ثقيلHeavy Gauge**  |  | **قياس خفيفLight Gauge**  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wall thickness****سماكة الحائط** | **Diamter (mm)****القطر الخارجي (سلم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| 1.80 mm | 20 | EPS20H |
| 1.95 mm | 25 | EPS25H |
| 2.70 mm | 32 | EPS32H |
| 2.80 mm | 40 | EPS40H |
| 3.40 mm | 50 | EPS50H |

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wall thickness****سماكة الحائط** | **Diamter (mm)****القطر الخارجي (سلم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| 1.30 mm | 20 | EPS20L |
| 1.45 mm | 25 | EPS25L |
| 1.70 mm | 32 | EPS32L |
| 2.10 mm | 40 | EPS40L |
| 2.45 mm | 50 | EPS50L |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مواصفات BS 6099** |  | **BS 6099 Standards** |
| القياسات حسب BS 6099جميع أنابيب EPS مطابقة لمعايير BS 6099 |  | BS 6099 conduit size specification All EPS conduits are BS 6099 compliant |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimum Inside Diameter (mm)****أقل قطر داخلي مسموح به (ملم)** | **Outside****Diameter (mm)****القطر الخارجي (ملم)** |
| **Heavy Gauge ثقيل**  | **Medium وسط**  | **Light خفيف**  |
| 15.8 | 16.9 | 17.4 | 20 |
| 20.6 | 21.4 | 22.1 | 25 |
| 26.6 | 27.8 | 28.6 | 32 |
| 34.4 | 35.4 | 35.8 | 40 |
| 43.2 | 44.3 | 45.1 | 50 |

TOLERANCE ON MEAN OUTSIDE DIAMETER FOR ABOVE SIZES 0.20

